MÁY TUYỂN LY TÂM KNELSON, FALCON( MÁY SIÊU TRỌNG LỰC)

Có thể nói các máy tuyển ly tâm là một cuộc cách mạng lớn trong công nghệ và thiết bị tuyển quặng vàng trong hai mươi năm gần đây. Mặc dù được phát minh từ lâu nhưng các thiết bị tuyển ly tâm như máy tuyển Knelson và Falcon chỉ được áp dụng rộng rãi và những năm cuối thế kỷ 20. Quá trình tuyển ly tâm còn được gọi là tuyển siêu trọng lực vì nó tạo ra gia tốc mạnh hơn gia tốc trọng lực vài trăm lần.

Hình 18: Cấu tạo con của máy tuyển ly tâm

Hình 19: Sơ đồ nguyên lý máy tuyển ly tâm

Hình 20: Máy tuyển Knelson trong thực tế

Cấu tạo: Bộ phận chính của máy tuyển ly tâm là một côn nằm thẳng đứng có miệng rộng hơn đáy và bề mặt trong có các gờ (và rãnh). Vật liệu được cấp vào đáy côn ở giữa. Dưới tác động của lực ly tâm, dòng vật liệp sẽ chuyển động theo bề mặt trong từ dưới lên trên. Hạt vàng (và các hạt khoáng nặng) sẽ đọng lại trong các rãnh còn các hạt nhẹ được tháo tải ra ngoài. Người ta phân biệt các máy tuyển Falcon và máy Knelson, máy tuyển ly tâm liên tục và gián đoạn.

Các máy tuyển ly tâm trong sơ đồ tuyển vàng có thể đặt trước khâu tuyển nổi, sau khâu tuyển nổi và có thể đặt trong sơ đồ nghiền phân cấp.

Hình 21: Ưu thế của công nghệ tuyển trọng lực vàng

Hình 22:Sơ đồ áp dụng máy tuyển Knelson

Hình 23:Sơ đồ áp dụng máy tuyển Knelson

Hình 24: Máy Knelson trong sơ đồ tuyển vàng toàn trọng lực

Nguồn: vampro.vn